Załącznik nr.6

Parametry wykładziny:

Dostawa wraz z ułożeniem wykładziny z PCV z rolki na istniejącej wykładzinie typu marmoleum, po uprzednim przygotowaniu podłoża, stanowiąca całość,  z wywinięciem cokolików  o wysokości 10 cm w korytarzu o wymiarach ca. 2280 x 320 cm w budynku OEIiZK przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie.

Wykładzina przeznaczona dla pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu; korytarz.

Wykładzina z trwałym , fabrycznym zabezpieczeniem powłokowym o wysokiej odporności  nie wymagającej konserwacji po ułożeniu.

Wykładzina musi posiadać atest/ certyfikat higieniczny oraz dokument potwierdzający dopuszczenie wykładziny do montażu w obiektach użyteczności publicznej.

Kolor, odcień i faktura zastosowanej wykładziny podobna do istniejącej, do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie próbnika producenta oferowanej wykładziny.

Homogeniczna wykładzina podłogowa z rolki powinna charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż niżej wymienione:

Klasyfikacja wg EN 685   - do użytku komercyjnego:34

Grubość całkowita wg EN 428 - 2.0 mm

Grubość warstwy ścieralnej wg  EN 429  - 2.0 mm

Ciężar całkowity wg EN 430  - 2950g/m2

Klasa ogniowa wg EN 13501-1 - Bfl-s1

Antypoślizgowość  wg DIN 51130  R9

Antyelektrostatyczność wg  EN 1815  - <2 kV

Grupa ścieralności wg EN 660-2  - Grupa T   ≤2.0 mm

Stabilność wymiarowa wg EN 434  - ≤0.4%

Wgniecenia resztkowe  wg  EN 433  - ≤0.02 mm

Odporność barw na światło wg EN 20 105 - B02   - ≥6 stopni

Odporność chemiczna	wg EN 423	- dobra

Zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne – brak wzrostu

Oddziaływanie nóżek od mebli wg EN 425 – brak uszkodzeń